邦尼美家JS聚合物水泥防水涂料施工方法：

- 1、基层：处理基层表面平整、坚实、无尖锐角、浮尘和明水，并按设计要求做好防水节点处理。油污清除干净，低凹破损处修平。

- 2、配料：按产品包装上标注的液料、粉料的比例进行配比。

- 3、聚合物水泥防水涂料的配合方法为先将液料倒入搅拌桶中，在手提搅拌器不断搅拌下将粉料徐徐加入其中，至少搅拌5分钟，彻底搅拌均匀，呈浆状无团块。

- 4、细部附加防水层：按设计要求在留设凹槽内填密封材料，在阴阳角、管根等细部应多遍（2-4遍）涂刷 JS 加铺一层聚酯无纺布为宜。

- 5、大面防水层施工：可用机器喷涂施工，防水涂膜应多遍涂刷，宜至少两遍完成，第一遍稍干后（刚好不沾手）可进行下一层施工，涂刷方向应与前一遍交叉涂刷。