- 邦尼美家彩色防水施工方法：

施工工艺流程

基层处理---关键部位防水处理---大面积防水涂膜施工---质检、验收---保护、隔离层施工。

基层处理

防水基层应平整、坚固、无起皮剥离脱粉，无油污；阴阳角应进行加强处理；

关键部位防水处理

在室内防水工程中，节点多，细部处理复杂，而细部节点是否处理得当，是决定室内防水是否会出现渗漏的主要原因之一。大面积防水施工前，在地漏、阴阳角、管根、窗口等节点处，先用毛刷均匀涂刷一遍防水涂料，并立即粘贴聚酯增强布进行加强处理，铺贴时用毛刷摊压平整，与下层涂料紧密贴合，然后再涂刷一层防水涂料。

大面积防水涂膜施工

涂刷施工前，应充分湿润基层，但不能有明水，基层湿润有利于涂料的深入，使粘结效果更好，操作更方便；施工分遍涂刷，没遍干燥后才可涂刷第二遍（以不沾手为原则），第二遍涂刷与第一遍涂刷方向垂直，避免出现漏刷现象，待彻底干燥后闭水试验。

质检、验收

对厨房、卫生间等区域进行闭水试验，封闭好下水口，水位覆盖全部地面，蓄水时间不低于24小时，检查无漏点，视为合格。

保护隔离层施工

涂膜防水层验收合格后，后续施工要求增加保护隔离层，以免破坏防水层。