邦尼美家大板瓷砖胶施工方法：

配制大板胶:

先将水加入到搅拌桶中，然后在搅拌的同时徐徐将粉料加入，用电动搅拌器搅拌至均匀无结块，放置 3-5 分钟，再次搅拌 15~30 秒即可使用，搅拌好的大板胶需在2小时内用完。

瓷砖铺贴:

用抹刀将大板胶用力薄涂于基层之上(这样可以大大提高大板胶与基层的粘结强度)，然后再厚批一层大板胶，并用合适的齿形抹刀进行大板胶层的梳理，每次批刮面积不大于2平米，然后将瓷砖揉压于未表干的且梳理过的大板胶层上。在不利气候 (如高温、有风等) 或基层吸水率较强条件下，应尽快粘贴瓷砖。贴砖前应用手指触摸大板胶层的表面，检查是否胶层已表干，未表干可以贴砖若已表干则需重新涂胶。抹刀齿深大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凸凹程度。如瓷砖背纹较深或瓷砖尺寸≥300mm×300mm则应采用组合法施工，即在基层上批刮大板胶并梳理，在瓷砖的背面也批刮大板胶，然后将瓷砖贴于梳理过的大板胶层上，并适当揉压的施工工法。