邦尼美家强力瓷砖胶施工方法：
基面处理：
1、所有表面应坚实、干净、无空鼓、无油污、蜡渍、脱模剂和其它松散物。
2、油漆过的表面应作粗琢，至少暴露80%的原表面。
3、混凝土面完成后，应养护至少28天方可铺砖。
4、新抹灰的表面应养护至少7天方可铺砖。
5、旧混凝土和抹灰表面可使用工业洗涤剂或去油污剂清洁，然后用高压水龙头冲洗干净，其表面经晾干24小时后方可铺砖。
6、在吸水率大的底材或在高温、干燥的环境下，施工前须先润湿基面。
搅拌混合:
1、 先将水倒入容器，然后再将粉料按比例加入，用电动搅拌器充分搅拌成无结块、均匀膏糊状，若浆料静置5分钟后再搅拌1-2分钟使用，效果更佳。
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