邦尼美家堵漏王施工方法：

1、拌和比例: 以每1kg粉料约需0.28kg清水的比例。首先将适量清水倒入干净的容器内，逐渐加入堵漏王的同时进行快速搅拌，直至形成无团结的均匀粘稠腻子状粉料。

2、快速修补:将漏洞或裂缝四周的混紧土凿成宽和深均为20mm的V型凹槽。冲洗或吹干净处理基面的所有松散颗粒、灰尘和杂物,彻底浇湿所需修补的地方，然后把搅拌好的堵漏王塞进裂缝或孔洞里,并且确保完全填满，以保证其形成良好的结构粘结。

3、修补正在渗漏的裂缝:首先使用堵漏王对明水漏水点进行快速止漏处理，再对漏水点周边的薄弱部位进行防渗整固处理。