邦尼美家双组份背胶施工方法：

基层处理:瓷砖背面处理时，施工前可用毛刷或湿抹布等工具清理瓷砖背面的浮灰、油污、脱膜剂等影响粘结的杂质。

作为界面拉毛时，基层应确保干净，坚实、无油污及其它松散物(对于较大的孔洞及裂缝应先用砂浆进行修补)。水泥基层施工前用清水充分润湿基层，待基面无明水时方可施工。

瓷砖背胶配制:先将液料加入搅拌桶中，然后在搅拌的同时慢慢将粉料加入(1包液料配1包粉料)，用电动搅拌器搅拌至均匀无结块方可使用，使用最佳时间为1小时以内;

- 施工操作:将处理好的瓷砖水平放置，用拉毛滚筒将搅拌好的胶浆均匀涂刷在瓷砖背面，纵横交叉，不得漏涂。在非瓷砖基层上做界面处理时，直接辊涂或刷涂施工即可。使之均匀分布(配合瓷砖胶使用)。或等到次日背胶晾干后再配合瓷砖胶进行铺贴施工。