邦尼美家固砂宝施工方法：

- 开桶搅拌均匀使用，不需要兑水稀释；如有兑水需求，最大稀释比例不超过20％，否则会影响胶体粘结强度；

- 可用毛刷、滚筒、或喷涂机在基面均匀滚涂本品；

- 基层严密喷涂一遍即可，以手摸不脱粉砂，有一定粘结强度为加固合格，如有脱粉或硬度不高现象可继续加固，或适当减少稀释比例；

- 本品干燥时间约2小时，以手摸不粘手为宜，实干后再进行下道材料施工。

参考用量：开通即用，本品每公斤可施工面积约8-10平方米（单遍）；实际用量取决于基层疏松度、平整度及滚涂手法，以实际为准。