邦尼美家金属屋面防水涂料施工方法：

- 施工前认真检查金属屋面，确保金属屋面牢固、无锈蚀，无积水、粉尘、油迹、污垢物及其他松散物；不符合上述条件应分别作如下处理：①更换已生锈固件，在合适的位置增加固件；②用砂纸将生锈区域打磨干净，真至呈现金属原色；③清除积水、粉尘、油迹、浮锈、污垢物及其它松散物；

- 将施工范围内的管口、天沟、檐沟、阴阳角节点部位先作预涂密封处理，并在涂刷过程中铺贴加强胎基材料作增强处理 (网格布、无纺布）；放置加强胎基材料须平整无折皱地摊铺在未干的涂层上待干；然后再胎基上充分涂刮，使涂料渗透形成一体化防水层，在胎基表面余层应饱满平整，确保防水效果；

- 涂刮防水层宜采用薄涂多遍的方法进行，一般刷涂2-3遍完，每遍涂膜厚度以0.5mm为宜，不宜一遍过厚；每层的间隔时间以前一道涂层干固不粘手为准（间隔一般为12h，冬季宜延长），下一道涂刮必须与上一道的涂刮方向垂直，已达到图层均匀一致的效果。