邦尼美家液体橡胶卷材施工方法：

- 清扫基层:用铲刀将粘在找平层上的灰皮除掉，用扫帚将尘士清扫干净，尤其是管根、地漏和排水口等部位要仔细清理。如有油污时，应用钢丝刷和砂纸刷掉。表面必须平整，凹陷处要用水泥砂浆找平

- 第一层涂膜:将液体橡胶卷材搅拌均匀后用橡胶刮板或油漆刷卖刮涂一层涂料，厚度要均匀一致，刮涂量以0.4~0.5kg/㎡为宣，从内往外退着操作。

- 第二层涂膜：第一层涂膜后，涂膜固化到不粘手时，可以在上面铺一层网格布，效果更佳。按第一遍材料的同样方法，进行第二遍涂膜操作，为使涂膜厚度均匀，刮涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直，刮涂量与第一遍相同。

- 等第二层涂膜干后，同样的方法刮涂第三遍，可以在上面做一层砂浆保护层，以达到更好效果。

参考用量约0.8-1.5kg/㎡左右，具体视基面实际情况及施工要求而定。