邦尼美家水性聚氨酯防水涂料施工方法：

将涂料搅拌均匀，用棕刷或滚筒均匀滚刷。涂刷基面干燥无浮土。环境温度23°C，8H内结膜，环境温度低长些，反之短些。第一遍固化后，再涂刮第二遍，涂刮方向必须和第一遍相垂直，如涂膜达不到设计厚度，继续涂刷达到要求的厚度为止。

注意事项：

1、涂膜必须完全干燥后方可蓄水，雨天不能做露天施工。

2、涂料内不可加水，天气湿度大和密闭空间可造成结膜速度慢。